

**Оксид алюминия для хроматографии**

**АОК-63-21**

Оксид алюминия применяется как адсорбент для хроматографии и используется в фармацевтической промышленности и для нужд аналитических лабораторий предприятии и НИИ.

Технические характеристики:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Марка В |
| 1. | Внешний вид | Порошок белого цвета, допускаются вкрапления тёмного цвета |
| 2. | Фракционный состав: массовая доля частиц размером, %:- более 0,160 мм, в пределах- 0,160-0,100 мм- менее 0,100 мм, в пределах | –>50– |
| 3. | Потери массы при прокаливании (200-800°С), % | <2 |



АО «СКТБ «Катализатор»

630058, Россия, г. Новосибирск

Ул. Тихая, 1

Тел. +7-383-373-17-80

E-mail: com@katcom.ru

www.katcom.ru